DB

北京市地方标准

编  号：DB11/T 1106-20xx

备案号：Jxxxx-20xx

建筑墙体砌块结构自保温施工

和验收规程

Code for construction and acceptance for

building engineering of walls self-insulation block structure

（征求意见稿）

20**-**-**发布                                  20**-**-**实施

北京市住房和城乡建设委员会

联合发布

北 京 市 市 场 监 督 管 理 局

北京市地方标准

建筑墙体砌块结构自保温施工

和验收规程

Code for construction and acceptance for

building engineering of walls self-insulation block structure

编  号：DB11/T 1106-20xx

备案号：Jxxx-20xx

主编单位：北京城建科技促进会

中铁建设集团有限公司

批准部门：北京市市场监督管理局

施行日期：20**年*月*日

20**  北 京

前  言

根据北京市市场监督管理局关于印发《2023年北京市地方标准制修订项目计划（第一批）》（京市监函[2023]5号）的要求，规程编制组经过广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，修订本规程。

本规程主要内容：1 总则；2 术语；3 基本规定；4 材料；5 自保温砌块墙体施工；6 自保温预制墙板施工； 7 质量检验与验收。

本规程修订的主要技术内容是：

1、增加了自保温预制墙板相关内容，将标准扩充为：建筑墙体结构自保温施工和验收规程。

2、补充完善术语章节；

3、修改完善了材料章节相关内容；

4、对施工章节进行整合。

本规程由北京市住房和城乡建设委员会、北京市市场监督管理局共同管理，由北京市住房和城乡建设委员会归口、组织实施，北京城建科技促进会负责本规程技术内容进行解释。执行过程中如有意见和建议，请寄送北京城建科技促进会规程编制组（地址：北京市西城区广莲路1号北京建工大厦907室；邮编100055；电话：010-63969081）。

本规程主编单位：北京城建科技促进会

中铁建设集团有限公司

本规程参编单位：中交一公局集团有限公司

北京市建筑设计研究院有限公司

北京蕴亨环保科技有限公司

中建一局集团第五建筑有限公司

中电建建筑集团有限公司

北京住总第一开发建设有限公司

北京城建北方集团有限公司

北京国际建设集团有限公司

本规程主要起草人员：

本规程主要审查人员：

目  次

1  总  则	1

2  术  语	2

3  基本规定	3

4  材  料	4

4.1 一般规定	4

4.2 自保温砌块	4

4.3 自保温墙板	4

4.4 配套材料	5

5  自保温砌块墙体施工	6

5.1 一般规定	6

5.2 施工准备	6

5.3 施   工	6

6 自保温预制墙板施工	8

6.1 一般规定	8

6.2 施工准备	8

6.3 自保温墙板安装	8

7  质量检验与验收	10

7.1 一般规定	10

7.2 主控项目	10

7.3 一般项目	12

附录A  材料复验项目	15

附录B  墙体热工性能参考选用表	16

本标准用词说明	20

引用标准名录	21

附：条文说明	23

Contents

1  General Provisions	1

2  Terminology 	2

3  Basic Regulations	3

4  Materials	4

4.1 General Provisions 	4

4.2 Self insulating Block 	4

4.3 Self insulating wall panel	5

4.4 Supporting Materials	5

5  Construction of self insulating block wall	6

5.1 General Provisions 	6

5.2 Construction Preparation 	6

5.3 Construction	6

6  Construction of self insulated prefabricated wall panels	8

6.1 General Provisions 	8

6.2 Construction Preparation 	8

6.3 Installation of Self Insulated Wall Panels	8

7  Quality Inspection and Acceptance	10

7.1 General Provisions	10

7.2 Main Control Project 	10

7.3 General Projects 	12

Appendix A Material Retest Items	15

Appendix B Reference Selection Table for Thermal Performance of Walls	16

Explanation of wording in this standard	20

List of quoted standards	21

Addition:Explanation of provisions	23

# 1  总  则

1.0.1  为规范北京市建筑自保温墙体工程施工和质量验收，做到技术先进、经济合理、安全适用、节能环保、保证工程质量，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于北京市行政区域内新建、扩建和改建的工业与民用建筑采用自保温墙体工程的施工及质量验收。不适用于作为结构主体承重作用的剪力墙夹心保温墙体。

1.0.3  建筑自保温墙体工程施工及验收除应符合本规程外，尚应符合国家和北京市现行标准的规定。

- 2.0.1  自保温墙体 self insulation wall

- 通过建筑墙体本身保温性能即可达到设计节能要求，不需要另外施工其他保温层的墙体。

- 2.0.2  自保温砌块 self-insulation block

- 采用均质材料制作的保温砌块，如蒸压加气混凝土砌块等。

- 2.0.3  自保温复合砌块 self-insulation  compound block

- 采用均质砌块或混凝土空心砌块同保温材料复合而成的自保温砌块。

- 2.0.4  自保温墙板 self insulation wall panel

- 采用均质材料制作的保温条板，如蒸压加气混凝土板等。

2.0.5  自保温复合墙板 self insulation wall compound panel

由内外叶蒸压加气混凝土墙板、夹心保温材料、通过构造连接形成的一体化保温墙板。

# 3  基本规定

3.0.1  自保温墙体工程的热工设计、施工及验收应符合国家现行标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411、《民用建筑热工设计规范》GB 50176及《居住建筑节能设计标准》DB11/ 891、《公共建筑节能设计标准》DB11/ 687、《公共建筑节能施工质量验收规程》DB11/ 510的有关规定。

3.0.2  自保温墙体工程及其材料应满足功能性、安全性和耐久性的质量要求，其材料的品种、规格和质量应符合设计要求及国家现行有关标准的规定。

3.0.3  自保温砌块墙体的耐火极限应符合现行国家标准《建筑防火通用规范》GB 55037、《建筑设计防火规范》GB 50016、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的相关规定。

3.0.4  自保温墙体的防水和密封材料的施工应符合现行国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030及现行行业标准《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T 235的规定。

3.0.5  自保温墙体的施工环境温度不应低于5℃，风力大于5级，雨天需要施工应有防雨措施。冬季施工应符合现行行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ 104的规定。

3.0.6  自保温墙体饰面层的基层和面层施工应符合设计要求和现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210的有关规定。

3.0.7  自保温砌块填充墙中的构造柱、芯柱、水平系梁等钢筋混凝土构件的施工与验收应符合国家现行标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》JGJ/T 14和《轻集料混凝土填充砌块技术规程》DB11/T 742的规定。混凝土性能应符合《混凝土砌块(砖)砌体用灌孔混凝土》JC/T 861标准的有关规定。

3.0.8  自保温填充墙与框架结构的连接方式按设计要求进行施工，不得随意改变连接方式。

3.0.9  自保温墙体的设计及施工宜选用低碳环保的材料及施工工艺。

# 4  材  料

## 4.1 一般规定

4.1.1  建筑自保温墙体工程施工所用材料及配套材料的品种、规格和质量应符合设计文件规定应符合国家和北京市标准规定。

4.1.2  材料应有合格证明文件，不得使用国家、北京市明令禁止的材料。

## 4.2  自保温砌块

4.2.1  自保温复合砌块规格和性能应符合国家现行标准《复合保温砖和复合保温砌块》GB/T 29060和《自保温混凝土复合砌块》JG/T 407及表4.2.1的规定。

表4.2.1 自保温复合砌块性能

| 序号 | 类别 |  | 填充型 | 承重型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格（mm） | 长 | 390～395 | 390 |
|  |  | 高 | 90 、190～195 | 90 、190 |
|  |  | 宽 | 250 290 300 310 | 240 290 300 310 |
| 2 | 干密度 ㎏/m³ |  | 800～1200 | 1200～1500 |
| 3 | 抗压强度 MPa |  | 3.5～5.0 | 10～20 |
| 4 | 传热系数W/㎡.K |  | 0.20～0.60 |  |
| 5 | 收缩率 % |  | ≤0.065 |  |
| 6 | 抗冻性 |  | 冻融循环 35 次，质量损失≤10% |  |
| 7 | 抗渗性 |  | 合格 |  |

4.2.2  蒸压加气混凝土砌块规格和性能应符合现行国家标准《蒸压加气混凝土砌块》GB 11968及表4.2.2的规定。自保温蒸压加气混凝土砌块宜优先选用B04级。

表4.2.2 蒸压加气混凝土砌块性能

| 项目 |  | 性能指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B04- I | B04-II | B05 |
| 规格（mm） | 长 L | 600 |  |  |
|  | 宽 B | 100 120 180 200 240 250 300 |  |  |
|  | 厚 H | 200 240 250 300 |  |  |
| 干密度㎏/m³ |  | ≤450 | ≤450 | ≤550 |
| 抗压强度 Mpa |  | ≥3.5 |  |  |
| 干燥收缩 mm/m |  | ≤0.50 |  |  |
| 导热系数（干）W/(m.k) |  | ≤0.085 | ≤0.10 | ≤0.12 |

## 4.3  自保温墙板

4.3.1  自保温墙板包括蒸压加气凝土墙板、双层蒸压加气混凝土夹心保温一体化板等按其类别应符合国家现行标准《蒸压加气混凝土板》GB/T 15762、《蒸压加气混凝土制品应用技术标准》JGJ/T 17及现行北京市地方标准《蒸压加气混凝土墙板系统应用技术规程》DB11/T 2003、《建筑轻质板隔墙施工技术规程》DB11/T 491的规定。

4.3.2  自保温蒸压加气混凝土墙板宜优先选用B04级。

4.3.3  预制墙板自保温外墙系统可由预制外墙板、连接节点、防水密封构造、外饰面材料等构成。

4.3.4  预制墙板自保温外墙板间接缝宜选用专用阻燃型改性聚氨酯粘结胶，不应采用易产生热桥的接缝构造，并应符合整体墙体防火设计要求。

4.3.5  建筑外饰面宜采用涂料饰面。

4.3.6  预制墙板竖缝应采用企口构造，墙板水平缝宜采用高低缝构造。

## 4.4  配套材料

4.4.1  模塑（EPS）聚苯乙烯泡沫板性能应符合现行国家标准《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）》GB/T 10801.1标准的要求；挤塑（XPS）性能应符合现行国家标准《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）》GB/T 10801.2的规定，燃烧性能应达到B1级以上。

4.4.2  聚氨酯泡沫塑料应符合现行国家标准《建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料》GB/T 21558的规定，燃烧性能应达到B1级以上。

4.4.3  岩棉性能应符合现行国家标准《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975的规定。

4.4.4  玻璃棉制品性能应符合现行国家标准《建筑绝热用玻璃棉制品》GB/T 17795的规定。

4.4.5  真空绝热板应符合现行行业标准《建筑用真空绝热板》JG/T 438的规定。

4.4.6  保温砂浆性能应符合国家现行标准《建筑保温砂浆》GB/T 20473、《无机轻集料砂浆保温系统技术标准》JGJ/T 253和《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》JG/T 158的规定。

4.4.7  砌筑砂浆应符合国家现行标准《预拌砂浆》GB/T 25181、《蒸压加气混凝土墙体专用砂浆》JC/T 890等的规定，抹灰砂浆的品种应符合现行行业标准《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T 220的规定。

4.4.8  自保温墙体工程中使用钢筋及钢筋网片应符合下列规定：

1  钢筋规格其性能应符合现行国家标准《低碳钢热轧圆盘条》GB/T 701的规定；

2  钢丝网片性能应符合现行行业标准《镀锌电焊网》GB/T 33281的规定。

4.4.9  耐碱玻纤网格布性能应符合现行行业标准《耐碱玻璃纤维网布》JC/T 841的规定。

4.4.10  预埋锚固件和金属承托架应符合下列要求：

1  预埋锚固件应符合现行行业标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145的规定；

2  金属承托架材质应为不锈钢、热镀锌钢片。

4.4.11  自保温墙体工程用饰面材料如建筑涂料、腻子、聚合物防水砂浆、防水涂料、彩色饰面砂浆、陶瓷砖及石材等应符合国家现行标准规定。

# 5  自保温砌块墙体施工

## 5.1 一般规定

5.1.1  自保温砌块墙体的施工及验收应符合本规程外，尚应符合国家现行标准《砌体结构设计规范》GB 50003、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203、《建筑装饰装修工程工程质量验收标准》GB 50210及《自保温混凝土复合砌块墙体应用技术规程》JGJ/T 323等相关标准的规定。

5.1.2  自保温砌块、结构性热桥保温处理材料等进场时均应有质量证明文件、型式检验报告，并按本规程附录A的要求进行复验，合格后方可采用。

5.1.3  自保温砌块在砌筑施工前，应编制施工专项方案。

5.1.4  自保温砌块宜施工样板间，并经各方确认后进行大面积施工。

## 5.2 施工准备

5.2.1  自保温砌块在工厂内的自然养护龄期或蒸汽养护后的停放时间不应少于28d。

5.2.2  自保温砌块产品宜包装出厂，采用托板装运，并应符合下列规定：

1  雨、雪天运输自保温砌块时，应采取防雨雪措施；

2  应采取防止自保温砌块被油污等污染的措施。

5.2.3  堆放自保温砌块的场地应事先硬化平整，并应采取防潮、防雨雪等措施，不同规格型号、强度等级的自保温砌块应分类堆放及标识。

5.2.4  自保温墙体的施工应在前道工序验收合格后进行。

5.2.5  自保温砌块砌筑前不宜浇水。当施工期间气候异常炎热干燥时，自保温砌块可在砌筑前稍加喷水湿润，对表面明显潮湿的自保温砌块不应使用。

## 5.3 施  工

5.3.1  自保温砌块墙体施工工艺见图5.3.1。

图5.3.1自保温砌块墙体施工工艺流程图

5.3.2  砌筑施工前，依据建筑图中的尺寸要求，从控制轴线引测出隔墙等位置控制线、门窗洞口、水电设备预留洞口的位置线，控制线测设完成后应经各专业人员复核后方可施工；依据结构施工时留设的标高控制点，应校核合格后作为各楼层的标高控制线。

5.3.3  砌筑施工前，应根据下列要求进行砌块排列：

1  砌筑施工前，应根据工程设计施工图，结合砌块的品种、规格、绘制砌体砌块的排列图；

2  砌块排列应孔对孔、肋对肋进行搭砌；

5.3.4  制配砂浆时，应按设计要求的砂浆品种、强度制配砂浆，应采用机械搅拌，搅拌时间不得少于2min。砌筑砂浆应随拌随用，并在3h内使用完毕；当施工期间最高气温超过30℃时，应在2h内使用完毕。

5.3.5  砌筑应符合下列规定：

1  砌块表面的污物应在砌筑时清理干净，灌孔部位的砌块，应清除掉底部孔洞周围的混凝土毛边；

2  当砌筑厚度大于190mm的砌块墙体时，宜在墙体内外侧双面挂线；

3  自保温砌块砌筑时应底面朝上反砌于墙上。砌筑砂浆应随铺随砌，灰缝应横平竖直。水平灰缝宜采用坐浆法满铺自保温砌块的底面；竖向灰缝宜将自保温砌块一个端面朝上铺满砂浆，上墙应挤紧，并应加浆插捣密实。灰缝饱满度不宜低于90%;

4  自保温砌块墙体水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为8mm～12mm。砌筑时，墙面灰缝应采用原浆进行勾缝处理，缺灰处应补浆压实;

5  自保温砌块砌筑时应一次摆正，在砂浆失去塑性前调平；砌上墙的自保温砌块不应任意移动或受撞击，若需校正，应清除原砂浆，重新砌筑;

6  砌入墙内的构造钢筋网片和拉结筋应放置在水平灰缝的砂浆层中，不得有露筋现象。钢筋网片应采用点焊工艺制作，且纵横筋相交处不得重叠点焊，应控制在同一平面内；

7  常温条件下，砌块砌体每日砌筑高度宜控制在1.4m或一步脚手架高度内。

5.3.6  砌块填充墙的水平系梁、构造柱、芯柱设置应符合现行规范及设计要求并符合下列规定：

1  自保温砌块墙体长度大于5m或墙长大于2倍层高时；端部无柱或无剪力墙的自保温砌块墙体端部时；自保温砌块内外墙体交接处及外墙转角处时；自保温砌块墙体中的门窗洞口宽度尺寸大于或等于2m时的两侧时,应在墙体中设置构造柱；

2  墙体高度大于4m时，宜在墙中部设置与钢筋混凝土柱或剪力墙连通的水平系粱。

5.3.7  构造柱、连系梁施工应符合下列规定：

1  构造柱、连系梁的钢筋型号、数量应符合设计及规范要求；

2  构造柱、连系梁预留插筋或植筋应位置准确；

3  模板安装前，应将构造柱、连系梁杂物全部清理干净；

4  构造柱根部施工缝处混凝土浮浆应剔除，并清理干净，在浇筑前宜先铺50mm～100mm与构造柱混凝土配合比相同的去石子水泥砂浆；

5  浇筑构造柱混凝土时，应设分层尺杆下料，再将混凝土振捣棒插入柱底根部，使其振动再落入混凝土，应分层浇筑、振捣；

6  浇筑芯柱混凝土时，应清除孔洞内的杂物，并用水冲洗，湿润孔壁，当用模板封闭操作孔时，应有防止混凝土漏浆的措施，砌筑砂浆强度大于1.0MPa后，方可浇筑芯柱混凝土，每层应连续浇筑；

7  芯柱和构造柱与水平系梁交接部位应整体现浇。

5.3.8  自保温复合砌块墙体砌筑时墙体上、下保温层应对齐。自保温砌块墙体针对构造柱、芯柱、过梁等重点位置应采用断热桥措施。外部预留足够补偿保温粘贴厚度，防止存在热桥产生结露现象。

5.3.9  自保温复合砌块墙体不宜开凿挖槽安装水电管线；工程需要时应由设计单位对砌体强度核算后，在砌筑过程中预埋管线或预制混凝土框安装各种表箱。

5.3.10  自保温砌块外墙面应按设计要求和相关标准规定进行抹面、防水、涂装、贴瓷砖进行饰面处理。应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210的规定。

# 6 自保温预制墙板施工

## 6.1 一般规定

6.1.1  自保温墙板安装施工除应符合本规程外，尚应符合国家现行标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231、《混凝土结构工程施工规范》GB 50666、《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T 51232、《建筑装饰装修工程工程质量验收规范》GB 50210，以及现行行业标准《蒸压加气混凝土制品应用技术标准》JGJ/T 17等相关标准的规定。

6.1.2  自保温墙板安装施工应在安装部位的主体结构工程验收后进行。

6.1.3  自保温墙板在5级以上大风天气和雨天不得施工，雨季施工应做好防雨措施。冬季环境温度不应低于5℃。

6.1.4  进入现场的自保温墙板应提供产品合格证和型式检验报告。

6.1.5  自保温墙板在安装施工前，应编制施工专项方案。

6.1.6  自保温墙板在正式安装施工前应进行试安装。在完成试安装后应对自保温墙板进行验收，验收合格方可进行安装。

## 6.2 施工准备

6.2.1  自保温墙板在进场安装前应进行检查验收，复验合格后方可使用。

6.2.2  自保温墙板系统安装应由专业安装工人进行施工，安装前应做好技术与安全交底，施工安装人员应熟悉相关技术文件，充分了解墙板安装技术要求和质量检验标准。

6.2.3  将自保温墙板与主体结构接触面的浮灰、沙、土、酥皮等清理干净，凡凸出墙面的砂浆、混凝土块等应剔除干净。

6.2.4  自保温墙板的运输与存放应符合下列规定：

1  自保温墙板宜竖向码放、吊运；

2  自保温墙板应采用专用工具装卸，运输过程中板应垂直码放并采取绑扎措施，做好安全和成品防护，避免开裂、破损及变形等；

3  自保温墙板宜采用专用支架直立存放，支架应有足够的强度和刚度，确保墙板存放稳固；

4  自保温墙板的薄弱部位和门窗洞口宜采取防止变形开裂的临时加固措施；

5  自保温墙板保温材料裸露部分应做防火、防雨、防雪、防暴晒措施保护。

6.2.5  自保温墙板的吊装宜采用专用夹具或吊具，不应用钢丝绳直接连接进行吊装。

6.2.6  自保温墙板应按楼层分层、分段进行吊装。

6.2.7  完成自保温墙板吊装、安装环节的施工验算。

## 6.3 自保温墙板安装

6.3.1  自保温墙板安装流程应见图6.3.1。

图6.3.1自保温墙板安装流程图

6.3.2  自保温墙板安装前应对已建主体进行复测，并按实测结果对自保温墙板设计进行复核。

6.3.3  自保温墙板的施工测量现行国家标准《工程测量标准》GB 50026的有关规定外，尚应符合下列规定：

1  安装施工前，应测量放线，设置自保温墙板安装定位标识；

2  自保温墙板测量应与主体结构测量相协调。

6.3.4  主体结构上用于与自保温墙板连接的预埋件应在主体结构施工时按设计要求埋设，预埋件的施工应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204有关规定和设计文件要求。预埋件位置偏差过大或未预先埋设预埋件时，应制定可行变更措施或可靠连接方案并设计单位审核同意后方可实施。

6.3.5  自保温墙板安装时，墙板与主体结构的连接节点宜仅承受墙板自身范围内的荷载和作用，确保各支撑点均匀受力。

6.3.6  自保温墙板安装采用临时支撑时，应符合下列规定：

1  自保温墙板的临时支撑不宜少于两道；

2  自保温墙板的上部斜支撑，其支撑点与墙板底的距离不宜小于墙板高度的2/3，且不应小于墙板高度1/2，斜支撑应与墙板可靠连接；

3  临时支撑应具有调节自保温墙板偏差的能力，墙板安装就位后，可通过临时支撑对墙板的位置和垂直度进行微调。

6.3.7  自保温墙板的安装施工时应符合下列规定：

1  自保温墙板安装节点宜采用内置锚节点，连接件与S压板预固定；

2  自保温墙板按照控制线放出连接角钢位置，将角钢焊接在结构上，连接角钢应严格按照排板图及节点图焊接于结构预埋件或后置埋板；

3  自保温墙板采用整体吊装，固定吊环后进行吊装；

4  起吊和就位过程中宜设置缆风绳，通过缆风绳引导墙板安装就位；

5  自保温墙板就位前，先对墙板底部进行座浆处理，吊运自保温墙板至安装位置后，调整自保温墙板就位，自保温墙板上下端靠贴角钢，S压板卡位角钢后，稍拧螺母进行预固定；

6  自保温墙板安装就位后，使用吊线和尺检查和调整与结构的垂直度和平整度；

7  自保温墙板检查校正后，焊接S压板，紧固连接节点螺母；

8  自保温墙板侧边与主体结构连接处宜留10mm~20mm缝隙，采用柔性缝处理。

6.3.8  自保温墙板接缝防水采用密封胶施工应符合下列规定：

1  自保温墙板十字接缝处各300mm范围内的水平缝和竖向缝应一次施工完成；

2  密封胶在接缝内应两对面粘接，不应三面粘接；

3  新旧密封胶的搭接应符合产品施工工艺要求；

4  嵌填密封胶后，应在密封胶表干前用专用工具对胶体表面进行修整，溢出的密封胶应在固化前进行清理；

5  密封胶胶体固化前应避免损坏及污染，不得泡水；

6  密封胶嵌填应饱满、密实、均匀、顺直、表面平滑，其厚度应满足设计要求。

6.3.9  自保温墙板在安装施工过程、施工完成后，严禁受到施工机具碰撞。

# 7  质量检验与验收

## 7.1 一般规定

7.1.1  建筑墙体结构自保温工程的质量检验和验收应符合国家现行标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203、《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204及本规程的规定。

7.1.2  建筑墙体结构自保温墙体施工用主要材料进场时应进行复验，复验项目应符合附录A及现行国家、行业、地方标准的规定。

7.1.3  自保温砌块对下列部位进行隐蔽工程验收应留有施工记录：

1  砌筑基层及表面处理；

2  芯柱和构造柱的设置和浇筑；

3  门窗洞、梁、柱的控制缝及处理；

4  墙体热桥部位处理；

5  砌筑过程中钢筋、钢筋网片的位置、数量、规格及布设。

7.1.4  自保温预制墙体对下列部位进行隐蔽工程验收并应留有施工记录：

1  墙体设备管线开槽、安装、防火、隔声、保温等材料的设置及验收记录；

2  墙体轴线、反坎的设置及施工验收记录；

3  墙体中的预埋件、钢板卡、吊挂件等安装、固定及防锈处理验收记录；

4  墙体接缝密封、防裂处理等项目

7.1.6  自保温墙体工程检验批划分及检查数量应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411的规定进行。

1  采用相同材料、工艺和施工做法的墙体，每500m2~1000m2面积划分为1个检验批，不足500m2也为1个检验批；

2  检验批的划分，也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则，由施工单位与监理（建设）单位共同商定。

## 7.2 主控项目

## I  自保温砌块类

7.2.1  自保温砌块所用主要材料性能应符合设计、工程要求及相关产品标准和本规程的规定。

检验方法：检查质量证明文件及进场复验报告。

检查数量：全数检查。

7.2.2  自保温砌块的保温专用粘结砂浆、保温专用砌筑粘结砂浆其冻融及拉结钢筋、钢丝网片、卡件等配套材料性能应符合设计要求和国家现行标准及本规程的规定。

检验方法：观察、尺量、查验产品合格证和检验报告。

检查数量：全数检查。

7.2.3  芯柱、构造柱等现浇混凝土施工质量应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204规定。

检验方法：检查施工隐蔽工程记录。

检查数量：全数检查。

7.2.4  自保温砌块的热工性能应符合设计要求。

检验方法：查墙体传热系数检验报告及复验报告。

检查数量：全数检查。

7.2.5  自保温砌块与主体结构（梁、柱）之间构造连接应符合设计和本规程要求。

检验方法：观察检查，检查隐蔽工程记录。

检查数量：全数检查。

7.2.6  自保温砌筑墙体应采用具有保温功能的砌筑砂浆，其强度和导热系数应符合设计要求，砌体的水平灰缝饱满度不低于90%，竖直灰缝饱满度不应低于85%。

检验方法：检查质量证明文件，用百格网检查灰缝砂浆的饱满度。

检查数量：按照检验批。

7.2.7  自保温砌块热桥部位热工性能应符合设计要求，按现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411检查隔断热桥措施，包括保温材料厚度、位置，与混凝土粘结应牢固，燃烧性能必须符合要求。

检验方法：对照施工方案核查隐蔽工程验收记录和复验报告。

检查数量：按检验批。

7.2.8  自保温砌块工程各类饰面层的基层及面层施工应符合设计和现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210的规定。

检验方法：观察检查，核查试验报告和隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

7.2.9  自保温砌块上的门窗洞口四周的侧面及凸窗的侧面，应按设计要求采取节能保温措施，不应有热桥。

检验方法：观察检查，采用热成像仪。

检查数量：全数检查。

## II  自保温墙板类

7.2.10  用于自保温墙板的材料应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。各种材料的产品合格证、型式检验报告与相关技术资料应齐全，进场时须进行验收，验收结果应经监理工程师检查认可，且应形成相应的验收记录。

检查数量：同一类型墙板不超过1000㎡为一个检验批，不足1000m2也应划分为一个检验批。每批随机抽取墙板数量不少于10㎡；配套材料按板材进场的对应批次，按相应的产品标准进行检测；质量证明文件按照出厂检验批次进行核查。

检测方法：观察；尺量和称重检查；核查质量证明文件。

7.2.11  双层蒸压加气混凝土夹心保温板进场应对下列内容进行复验，复验应为见证取样：

1  蒸压加气混凝土板的干密度、抗压强度、导热系数；

2  双层蒸压加气混凝土夹心保温板接缝密封胶的拉伸模量、定伸粘结性；

3  双层蒸压加气混凝土夹心保温板应进行承载力检验和短期挠度检验；

4  双层蒸压加气混凝土夹心保温板的传热系数或热阻，单位面积质量、拉伸粘结强度、燃烧性能（不燃材料除外）。

检查数量：同厂家、同品种产品，按照除门窗洞口后保温墙面面积，在5000m2以内时应复验1次；当面积每增加5000m2时应增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。当符合国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411第3.2.3条的规定时，检验批容量可以扩大一倍。

检验方法：核查质量证明文件；随机抽样送检，核查复验报告；其中导热系数、抗压强度应在同一个报告中。蒸压加气混凝土外墙板承载力和短期挠度检验，按照现行国家标准《蒸压加气混凝土板》GB 15762进行检验。

7.2.12  自保温墙板的材料应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。各种材料的产品合格证、型式检验报告与相关技术资料应齐全，进场时须进行验收，验收结果应经监理工程师检查认可，且应形成相应的验收记录。

检验数量：同厂家、同品种产品，按照除门窗洞口后保温墙面面积，在5000m2以内时应复验1次；当面积每增加5000m2时应增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。

检测方法：观察；尺量和称重检查；核查质量证明文件。

7.2.13  自保温墙板的安装验收应符合下列规定：

1  双层蒸压加气混凝土夹心保温板的结构性能、热工性能及与主体结构的连接方法应符合设计要求，与主体结构连接应牢固；

2  双层蒸压加气混凝土夹心保温板的板缝处理、构造节点及嵌缝做法应满足设计要求；

3  双层蒸压加气混凝土夹心保温板连接件的位置、数量和连接方法应满足设计要求；

4  双层蒸压加气混凝土夹心保温板的连接节点采用焊接连接时，焊缝的接头质量应满足设计要求，焊缝质量应符合国家现行标准《钢结构焊接规范》GB 50661、《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205和《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的有关规定；

5  双层蒸压加气混凝土夹心保温板板采用螺栓等节点连接方式时，连接材料性能与施工质量应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017和《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的有关规定；

6  双层蒸压加气混凝土夹心保温板金属连接节点防腐涂料涂装前的表面除锈、防腐涂料品种、涂装遍数、涂层厚度应符合国家现行标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的有关规定；

7  双层蒸压加气混凝土夹心保温板锚栓受拉承载力标准值；

8  双层蒸压加气混凝土夹心保温板板缝处不得渗漏；

9  双层蒸压加气混凝土夹心保温板保温层的材料性能、厚度及安装要求应符合设计要求；

检查数量：型式检验报告、出厂检验报告和隐蔽工程检验记录和与主体结构连接节点质量应全数检查。保温材料厚度、锚固力现场拉拔试验每个检验批应检查3处。板缝不得渗漏，可按照扣除门窗洞口后的墙面面积，在5000m2以内时应复验1次；面积每增加5000m2应增加1处；其他项目按国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411第3.4.3条的规定抽检。

检验方法：核查型式检验报告、出厂检验报告和隐蔽工程检验记录，对照设计观察、手扳检查和尺量。按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的要求进行淋水试验检测。锚固力检验应按照现行行业标准《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T 287进行。

7.2.14  结构部位施工前应按照设计和专项施工方案的要求对基层进行处理验收，基层处理应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：按照设计和专项施工方案观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

7.2.15  双层蒸压加气混凝土夹心保温板接缝部位的防水性能应符合设计要求。

检查数量：

1  设计、材料工艺和施工条件相同的工程每1000m2且不超过一个楼层为一个检验批，不足1000m2应划分为一个独立检验批。每个检验批100m2应至少查一处，每处不得少于10m2且至少包含一个十字接缝部位。

2  同一单位工程中不连续的保温装饰复合蒸压加气混凝土外墙板工程应单独划分检验批。

3  对异型或有特殊要求的双层蒸压加气混凝土夹心保温板，检验批的划分宜根据双层蒸压加气混凝土夹心保温板的结构、特点及双层蒸压加气混凝土夹心保温板工程的规模，由监理单位、建设单位和施工单位协商确定。

检查方法：检查现场淋水试验。

## 7.3 一般项目

7.3.1保温砌块砌筑墙体，应上下错缝、墙面平整，其墙体的允许偏差和检查方法见表7.3.1。

表7.3.1保温砌块砌筑墙体尺寸允许偏差

| 项目 |  |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙体轴线偏差 |  | ≤10 | 用尺量检查 |
| 2 | 墙体垂直偏差 | 墙高≤3m | ≤5 | 用2m托线板或用吊线检查 |
|  |  | 墙高＞3m | ≤8 |  |
| 3 | 墙面平整度 |  | ≤6 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 4 | 水平灰缝垂直度 |  | ±5 | 灰缝上口处用10cm长线拉直并用尺检查 |
| 5 | 门窗洞口 （后塞框） | 宽度 | ±4 | 用尺量检查 |
|  |  | 高度 | ±6 |  |
| 6 | 门窗洞口 （先塞框） | 宽度 | ±2 | 用尺量检查 |
|  |  | 高度 | ±2 |  |
| 7 | 圈梁、过梁、构造柱宽度 |  | -2~+5 | 用2m靠尺或塞尺检查 |

注：外墙按楼层（或4m高以内）检查。

7.3.2  当采用加强网作为抗裂措施时，网片的铺粘和搭接应符合设计和施工要求，砂浆抹压应密实，不得空鼓，增强网应铺贴平整，不得起皱外露。

检验方法：观察检查，核查隐蔽工程验收记录。

7.3.3  自保温砌块墙体安置的拉结筋或钢筋网片的位置、规格、数量和预埋件、预埋管道和孔洞符合设计要求。

检验方法：观察和尺量。查隐蔽工程记录。

7.3.4  自保温砌块砌至接近梁、板底时，应留一定缝隙，待墙体砌筑完并应不少于14d后对该缝隙填缝挤紧，和保温处理。应待墙体沉降稳定后用砂浆填塞密实。

检验方法：查验隐蔽工程记录，对于重要部位现场观察和尺量。

7.3.5  自保温砌块墙体缺陷，如穿墙套管、脚手架、孔洞等，应按施工方案采取隔断热桥措施，不得影响墙体热工性能。

检验方法：按施工方案观察检查。查验隐蔽工程记录

## II  自保温墙板类

7.3.6 双层蒸压加气混凝土夹心保温板的外观质量应符合表7.3.6的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、尺量；检查处理记录。

表7.3.6  双层蒸压加气混凝土夹心保温板的外观质量要求

| 项目 | 外观质量 |
| --- | --- |
| 大面上平行于板宽的裂缝（横向裂缝） | 无 |
| 大面上平行于板长的裂缝（纵向裂缝） | 无 |
| 掉角 | 每块板≤1处 |
| 侧面损伤或缺棱 | 每侧≤1处 |

7.3.7 双层蒸压加气混凝土夹心保温板接缝应平直、均匀；封闭式接缝的注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡，深浅基本一致、缝宽基本均匀、光滑顺直，胶缝的宽度和厚度应符合设计要求；胶条封闭式 接缝的胶条应连续、均匀、安装牢固、无脱落，接缝宽度的施工 尺寸偏差及检验方法应符合设计文件的要求，当设计无要求时，应符合表7.3.7的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、尺量检查。

表7.3.7  双层蒸压加气混凝土夹心保温板安装允许偏差

| 序号 | 项 目 |  |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位置偏移 |  |  | 3 | 用经纬仪或拉通线尺量检查 |
| 2 | 墙面垂直度 | 每层 |  | 5 | 用线锤和2m托线板检查 |
|  |  | 全高 | H≤40m | 20 | 用经纬仪或重锤挂线和尺量检查 |
|  |  |  | H＞40m | H/2000 |  |
| 3 | 表面平整度 |  |  | 5 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 4 | 接缝宽度 |  |  | 5 | 用尺量检查 |
| 5 | 接缝高低差 |  |  | 5 | 用尺量检查 |
| 6 | 相邻墙板平整度 |  |  | 5 | 用尺量检查 |
| 7 | 门、窗框高宽（后塞口） |  |  | ±5 | 用尺量检查 |
| 8 | 外墙上下窗口偏移 |  |  | 10 | 以底层窗口为准，用经纬仪或吊线检查 |

7.3.8  双层蒸压加气混凝土夹心保温板工程在节点连接构造检查验收合格、接缝防水检查合格的基础上，可进行外墙板安装质量和尺寸偏差验收。外墙板的施工安装尺寸偏差及检验方法应符合设计文件的要求，当设计无要求时，应符合本规程表9.3.2的规定。

检查数量：按楼层、结构缝或施工段划分检验批。同一检验批内，应按照建筑立面抽查10%，且不应少于5件。

检验方法：观察、尺量检查。

7.3.9  双层蒸压加气混凝土夹心保温板工程的饰面外观质量除应符合设计要求外，尚应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、量测。

7.3.10  双层蒸压加气混凝土夹心保温板金属连接节点防锈涂料涂装前的表面除锈、防锈涂料品种、涂装遍数、涂层厚度应满足设计要求，并应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的规定。

检查数量：按连接节点数量抽查10%。

检验方法：应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的规定。

7.3.11  双层蒸压加气混凝土夹心保温板与主体结构在楼层接缝处的防火封堵材料应符合计要求，防火材料应填充密实、均匀、厚度一致，不应有间隙。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、检查处理记录。

# 附录A  材料复验项目

表A  材料复验项目

| 分类 | 材料名称 | 复验项目 | 现场抽样方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自保温砌块 | 自保温复合砌块 蒸压加气混凝土砌块等 | 抗压强度 干密度 导热系数/传热 系数 | 以同一厂家，同一产品砌块类250m³不足250m³也为一批 |
| 自保温条板 | 蒸压加气匀质混凝土墙板、双层蒸压加气混凝土夹心保温一体化板、装配式自保温复合墙片等 墙片 | 抗压强度 干密度 承载力(复合) 导热系数/传热 系数 | 以同一厂家，同一产品保温板类5000㎡为一批，不足5000㎡也为一批 |
| 专用砌块 砂浆 | 自保温砌块专用砌筑砂浆 | 抗压强度 常温拉伸粘结 强度 | 以同一厂家，同一产品的建筑面积5000 ㎡为一批，不足5000㎡也为一批，随机抽取2袋。 |
| 抹面胶浆 | 自保温砌块专用抹面砂浆 | 粘结强度 保水率 | 以同一厂家，同一产品的建筑面积5000㎡为一批，不足5000㎡也为一批，随机抽取2袋。 |

# 附录B   墙体热工性能参考选用表

表B.0.1-1  复合保温砌块墙体热工性能参考选用表（聚苯板）

注：上表中复合保温砌块保温层为115mm聚苯板。

表B.0.1-2  复合保温砌块墙体热工性能参考选用表（石墨苯板115mm）

注：上表中复合保温砌块保温层为115mm石墨聚苯板。

表B.0.1-3  复合保温砌块墙体热工性能参考选用表（石墨苯板145mm）

注：上表中复合保温砌块保温层为145mm石墨聚苯板。

表B.0.2  蒸压加气匀质混凝土墙板热工性能指标参考选用表

| 构造形式 | 墙板厚度（mm） | 传热阻R0[（m2·K）/ W] | 主断面传热系数[W/（m2·K）] |
| --- | --- | --- | --- |
| AAC墙板（B04-Ⅰ） | 150 | 1.77 | 0.56 |
|  | 175 | 2.04 | 0.49 |
|  | 200 | 2.31 | 0.43 |
|  | 250 | 2.84 | 0.35 |
|  | 300 | 3.38 | 0.30 |
| AAC墙板（B04-Ⅱ） | 150 | 1.53 | 0.65 |
|  | 175 | 1.76 | 0.57 |
|  | 200 | 1.99 | 0.50 |
|  | 250 | 2.43 | 0.41 |
|  | 300 | 2.90 | 0.35 |
| AAC墙板（B05） | 200 | 1.68 | 0.59 |
|  | 250 | 2.06 | 0.48 |
|  | 300 | 2.44 | 0.41 |

表B.0.3-1  双层蒸压加气混凝土夹心保温一体化板外墙热工性能指标参考选用表（挤塑聚苯乙烯）

| 构造形式 | 墙板厚度（mm） | 保温厚度（mm） | 主断面传热系数[W/（m2·K）] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | B04-Ⅰ | B04-Ⅱ | B05 | B06 |
| 蒸压加气双层板外墙挤塑聚苯乙烯泡沫塑料带皮夹层安装 | 外墙板150 内墙板100 | 30 | 0.27 | 0.30 | 0.34 | 0.37 |
|  |  | 35 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.35 |
|  |  | 40 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.33 |
|  |  | 45 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.32 |
|  |  | 50 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.30 |
|  |  | 55 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.29 |
|  |  | 60 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.28 |
|  |  | 65 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.27 |
|  |  | 70 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 |
|  |  | 75 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.25 |
|  |  | 80 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.24 |
|  |  | 85 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.23 |
|  |  | 90 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 |
|  |  | 95 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 |
|  |  | 100 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.21 |
|  |  | 105 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 |
|  |  | 110 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 |

表B.0.3-2  双层蒸压加气混凝土夹心保温一体化板外墙热工性能指标参考选用表（石墨聚苯板）

| 构造形式 | 墙板厚度（mm） | 保温厚度（mm） | 主断面传热系数[W/（m2·K）] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | B04-Ⅰ | B04-Ⅱ | B05 | B06 |
| 蒸压加气双层板外墙模塑石墨聚苯板夹层安装 | 外墙板150 内墙板100 | 30 | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.38 |
|  |  | 35 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.36 |
|  |  | 40 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.35 |
|  |  | 45 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.33 |
|  |  | 50 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.32 |
|  |  | 55 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.30 |
|  |  | 60 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.29 |
|  |  | 65 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28 |
|  |  | 70 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.27 |
|  |  | 75 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 |
|  |  | 80 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.25 |
|  |  | 85 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.24 |
|  |  | 90 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.23 |
|  |  | 95 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.23 |
|  |  | 100 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 |
|  |  | 105 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 |
|  |  | 110 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.21 |
|  |  | 115 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 |
|  |  | 120 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 |

表B.0.3-3  双层蒸压加气混凝土夹心保温一体化板外墙热工性能指标参考选用表（真空绝热板）

| 构造形式 | 墙板厚度（mm） | 保温厚度（mm） | 主断面传热系数[W/（m2·K）] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | B04-Ⅰ | B04-Ⅱ | B05 | B06 |
| 蒸压加气双层板外墙真空绝热板夹层安装 | 外墙板150 内墙板100 | 30 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 |
|  |  | 35 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.18 |
|  |  | 40 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 |
|  |  | 45 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
|  |  | 50 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
|  |  | 55 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
|  |  | 60 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
|  |  | 65 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
|  |  | 70 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
|  |  | 75 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
|  |  | 80 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |

注：根据具体工程节能要求，可调整墙板厚度进下组合，保证墙板的安全性及节能性能。

# 本标准用词说明

1  为了便于在执行本规程条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应该这样做的词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1《砌体结构设计规范》GB 50003

2《工程测量标准》GB 50026

3《民用建筑热工设计规范》 GB 50176

4《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203

5《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

6《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205

7《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210

8《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222

9《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

10《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411

11《钢结构焊接规范》GB 50661

12《混凝土结构工程施工规范》GB 50666

13《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231

14《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T 51232

15《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015

16《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030

17《建筑防火通用规范》GB 55037

18《低碳钢热轧圆盘条》GB/T 701

19《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）》GB/T 10801.1

20《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）》GB/T 10801.2

21《蒸压加气混凝土砌块》 GB 11968

22《蒸压加气混凝土板》GB/T 15762

23《建筑绝热用玻璃棉制品》GB/T 17795

24《建筑保温砂浆》GB/T 20473

25《建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料》GB/T 21558

26《预拌砂浆》GB/T 25181

27《建筑外墙外保温用岩棉制品》 GB/T 25975

28《复合保温砖和复合保温砌块》GB/T 29060

29《镀锌电焊网》 GB/T 33281

30《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》JGJ/T 14

31《蒸压加气混凝土制品应用技术标准》JGJ/T 17

32《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18

33《建筑工程冬期施工规程》 JGJ/T 104

34《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145

35《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T 220

36《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T 235

37《无机轻集料砂浆保温系统技术标准》JGJ/T 253

38《自保温混凝土复合砌块墙体应用技术规程》JGJ/T 323

39《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》JG/T 158

40《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T 287

41《自保温混凝土复合砌块》JG/T 407

42《建筑用真空绝热板》JG/T 438

43《耐碱玻璃纤维网布》JC/T 841

44《混凝土砌块(砖)砌体用灌孔混凝土》JC/T 861

45《蒸压加气混凝土墙体专用砂浆》JC/T 890

46《建筑轻质板隔墙施工技术规程》DB11/T 491

47《公共建筑节能工程施工质量验收规程》DB11/ 510

48《公共建筑节能设计标准》DB11/ 687

49《轻集料混凝土填充砌块技术规程》DB11/T 742

50《居住建筑节能设计标准》DB11/ 891

51《蒸压加气混凝土墙板系统应用技术规程》DB11/T 2003

北京市地方标准

建筑墙体砌块结构自保温施工

和验收规程

Code for construction and acceptance for

building engineering of walls self-insulation block structure

DB11/T 1106-20**

条文说明

20**  北 京

目  次

1  总   则	22

2  术   语	23

3  基本规定	24

4  材   料	28

5  自保温砌块墙体施工	26

7  质量检验与验收	27

# 1 总  则

1.0.2本规程适范围为北京市行政区域内新建、扩建和改建的工业与民用建筑的自保温墙体，对于民用建筑中居住建筑，由于北京居住住宅项目目前采用80节能标准，建筑设计人员根据墙体厚度等综合考量原因一般较少采用，一般多应用于民用建筑中的公共建筑及工业建筑。

# 2 术  语

本规程中自保温砌块包括：自保温复合砌块、蒸压加气混凝土砌块、自保温承重砌块等及其他自保温砌块。 自保温墙板包括：蒸压加气凝土墙板、双层蒸压加气混凝土夹心保温一体化板等。

# 3  基本规定

3.0.6 自保温砌块墙体砌筑和抹面对于有特殊要求的应根据说明书采用配套专用的砌筑砂浆和抹面砂浆。

3.0.8  圈梁、芯柱、构造柱等是十分关键的，其位置、配筋、灌注混凝土配比及灌注应按设计要求和工程要求。填充墙中的芯柱、构造柱、水平系梁等钢筋混凝土构件应符合国家和北京市标准的规定。其施工应符合本规程和相关标准的规定。

# 4  材  料

## 4.2  自保温砌块

4.2.2  自保温蒸压加气混凝土砌块一般选用B04级，B05级一般应用于工业建筑。

## 4.4  配套材料

4.4.1～4.4.6 本规程提供的保温砂浆、保温板是用框架结构组织解决阻断梁、柱热桥问题的，保温材料种类和规格。

# 5  自保温砌块墙体施工

## 5.3 施  工

5.3.8 自保温砌块墙体在构造柱、芯柱、过梁位置会出现热桥，对于热桥的处理是防结露的重要措施。

5.3.10 自保温砌块墙体外墙面必须进行防水、防渗处理，按设计要求和相关标准做好各种饰面材料的装修。

# 7  质量检验与验收

## 7.1 一般规定

7.1.1 自保温砌块墙体检验验收应按本规程和《建筑工程施工质量统一验收标准》GB相关现行的国家标准进行。自保温砌块墙体节能工程是一种新的建筑节能施工做法，采用的砌体材料是近些年来不断开发形成的自保温墙体材料新产品，可以做到墙体自保温、防火，与建筑主体同寿命，避免了外贴保温板做法的很多缺点。自保温砌块墙体是砌体工程又是保温工程，施工应编制施工方案，并向相关人员交底，以保证施工质量，在工程验收时应进行查验。自保温复合混凝土砌块墙体施工和验收应符合国家现行标准及北京市标准的规定。

7.1.2 进场的主要材料应做进场复验检测，保证工程所用材料符合设计和工程的要求，为施工安全和工程耐久。

## 7.2 主控项目

## I  自保温砌块类

7.2.1 自保温预制墙体品种、规格、性能、外观应符合设计要求。有隔声、保温、防火、防潮等特殊要求的工程，板材应有满足相应性能的检测报告。

7.2.4 自保温砌块墙体热工性能——传热系数等是该类工程的主要技术指标，应从设计、施工方案、施工过程、热桥处理等各个方面给予控制和及时监管。

7.2.7 砌块用于框架结构的梁、板、柱的热桥应采取有效措施阻断处理，按本规程和设计要求，粘贴保温板或涂抹保温砂浆，如聚苯颗粒保温砂浆。